Õâ minimization on Is,Ic
 Is = Sin(2¶)ÿSin(£), Ic = Sin(2¶)ÿCos(£)  
 Õâ = 9.059562
 Iterations Number = 10

 Parameters
 1) L2 Thickness [nm]                 = 466.929     ü    1.520
 2) C4F8_Classical_05 2008-09-12  Äì  =   1.5234600 ü    0.0395408
 3) C4F8_Classical_05 2008-09-12  Äs  =   1.8337210 ü    0.0066242
 4) C4F8_Classical_05 2008-09-12  ×t  =   8.7902210 ü    0.3683590
 5) C4F8_Classical_05 2008-09-12  ×p  =   0.0000000 ü 5026.5500000
 6) C4F8_Classical_05 2008-09-12  ¢ð  =   1.0867530 ü    0.0376181
 7) C4F8_Classical_05 2008-09-12  ¢d  =   0.0000000 ü 5026.5500000
 8) C4F8_Classical_05 2008-09-12  fñ  =   0.0000000 ü 5026.5500000
 9) C4F8_Classical_05 2008-09-12  ×ðñ =   0.0000000 ü 5026.5500000
 10)C4F8_Classical_05 2008-09-12  Âñ  =   0.0000000 ü 5026.5500000
 11)C4F8_Classical_05 2008-09-12  fò  =   0.0000000 ü 5026.5500000
 12)C4F8_Classical_05 2008-09-12  ×ðò =   0.0000000 ü 5026.5500000
 13)C4F8_Classical_05 2008-09-12  Âò  =   0.0000000 ü 5026.5500000

 Correlation matrix
 =1=     =2=     =3=     =4=     =5=     =6=     =7=     =8=     =9=     =10=    =11=    =12=    =13=   
 1.000  -0.605  -0.986   0.537   0.000   0.677   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
         1.000   0.691  -0.989   0.000  -0.663   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                 1.000  -0.616   0.000  -0.669   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                         1.000   0.000   0.674   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                                 1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                                         1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                                                 1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                                                         1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                                                                 1.000   0.000   0.000   0.000   0.000  
                                                                         1.000   0.000   0.000   0.000  
                                                                                 1.000   0.000   0.000  
                                                                                         1.000   0.000  
                                                                                                 1.000  

 Initial data for fit
 Model File       : C4F8_models\CFxOy_SiO2_Si.mdl
 Fitting Choice   : Default
 Fitting Routine  : Simple Fit
 Experimental file: 2013.07.11\II_2nm_acq_routine_70deg_250-800nm\CFxOy_558nm_post_32h_UV_254nm_air_CaF2.Run01.13h 40mn 46s.spe

 Spectrum
 Range        : 250.0000 - 800.0000 nm
 Increment    : 2.0000 nm
 Points Number: 276

 Post Calculated Values
 n2[632.8nm] = 1.360
 k2[632.8nm] = 0.003

________________________________