Õâ minimization on Is,Ic
 Is = Sin(2¶)ÿSin(£), Ic = Sin(2¶)ÿCos(£)  
 Õâ = 0.127262
 Iterations Number = 20

 Parameters
 1) L2 Thickness [nm]                     =  451.416     ü  0.893
 2) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äì  =    1.7874680 ü  0.0170459
 3) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äs  =    1.9066920 ü  0.0042000
 4) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×t  =    5.5263470 ü  0.1926906
 5) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×p  =   -2.5080090 ü  0.3789549
 6) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢ð  =    0.6333237 ü  0.0490741
 7) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢d  = -254.0691000 ü 64.6925900
 8) Carbon Classical 2012-04-18 1919  fñ  =    0.0153167 ü  0.0028599
 9) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðñ =    1.4597300 ü  0.0342515
 10)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âñ  =    0.8472291 ü  0.0478233
 11)Carbon Classical 2012-04-18 1919  fò  =   -0.0932425 ü  0.0648392
 12)Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðò =    0.4615510 ü  0.0669961
 13)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âò  =    1.5425580 ü  0.1348297

 Correlation matrix
 =1=     =2=     =3=     =4=     =5=     =6=     =7=     =8=     =9=     =10=    =11=    =12=    =13=   
 1.000  -0.097  -0.748   0.011  -0.106   0.053  -0.106  -0.113   0.106   0.385   0.290  -0.295   0.044  
         1.000   0.627  -0.946  -0.329   0.541   0.016   0.110  -0.195   0.213   0.529  -0.260  -0.333  
                 1.000  -0.437  -0.229   0.488   0.098   0.118  -0.166  -0.045   0.262  -0.111  -0.198  
                         1.000   0.265  -0.358   0.020  -0.091   0.143  -0.191  -0.422   0.160   0.291  
                                 1.000  -0.462   0.839   0.118  -0.162  -0.307  -0.470   0.269  -0.037  
                                         1.000   0.021   0.168  -0.072   0.447   0.459  -0.551  -0.021  
                                                 1.000   0.143  -0.148  -0.018  -0.114  -0.058  -0.107  
                                                         1.000  -0.874   0.414  -0.472   0.177   0.011  
                                                                 1.000  -0.231   0.303  -0.218   0.143  
                                                                         1.000   0.206  -0.389   0.075  
                                                                                 1.000  -0.273  -0.320  
                                                                                         1.000  -0.251  
                                                                                                 1.000  

 Initial data for fit
 Model File       : C4F8_models\CFxOy_SiO2_Si.mdl
 Fitting Choice   : Default
 Fitting Routine  : Simple Fit
 Experimental file: 2012.07.09\II_5nm_acq_routine_70deg\CFxOy_558nm_after_254nm_UV_for_21h.Run01.09h 12mn 02s.spe

 Spectrum
 Range        : 400.0000 - 800.0000 nm
 Increment    : 5.0000 nm
 Points Number: 81

 Post Calculated Values
 n2[632.8nm] = 1.385
 k2[632.8nm] = 0.000

________________________________