Õâ minimization on Is,Ic
 Is = Sin(2¶)ÿSin(£), Ic = Sin(2¶)ÿCos(£)  
 Õâ = 0.666310
 Iterations Number = 52

 Parameters
 1) L2 Thickness [nm]                     = 544.372     ü 2.114
 2) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äì  =   1.8803460 ü 0.0399854
 3) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äs  =   1.9435480 ü 0.0110377
 4) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×t  =   7.7386430 ü 0.4260502
 5) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×p  =  -0.8975273 ü 0.0510375
 6) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢ð  =  -0.7094355 ü 0.5343537
 7) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢d  =  -0.8859519 ü 0.0932519
 8) Carbon Classical 2012-04-18 1919  fñ  =  -0.6135586 ü 0.0828988
 9) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðñ =   0.7878109 ü 0.0287407
 10)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âñ  =  -0.5198141 ü 0.0565795
 11)Carbon Classical 2012-04-18 1919  fò  =  -0.9301910 ü 0.0932148
 12)Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðò =   0.6460155 ü 0.0518632
 13)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âò  =  -3.1129170 ü 0.2953995

 Correlation matrix
 =1=     =2=     =3=     =4=     =5=     =6=     =7=     =8=     =9=     =10=    =11=    =12=    =13=   
 1.000  -0.238  -0.763   0.104   0.061   0.284  -0.035   0.030   0.094  -0.241   0.180   0.020  -0.098  
         1.000   0.787  -0.352  -0.559  -0.710   0.355  -0.092   0.534   0.434  -0.258   0.057   0.147  
                 1.000  -0.180  -0.457  -0.654   0.291  -0.121   0.336   0.466  -0.305   0.024   0.123  
                         1.000   0.036   0.079  -0.038  -0.140  -0.239  -0.075   0.011  -0.019   0.064  
                                 1.000   0.534   0.020   0.568  -0.358  -0.251   0.458  -0.372  -0.341  
                                         1.000  -0.105   0.070  -0.408  -0.430   0.304  -0.396   0.113  
                                                 1.000  -0.277   0.053   0.794  -0.190  -0.681  -0.077  
                                                         1.000   0.445  -0.195   0.411   0.162  -0.151  
                                                                 1.000   0.232   0.015   0.313  -0.084  
                                                                         1.000  -0.337  -0.307   0.147  
                                                                                 1.000   0.371  -0.243  
                                                                                         1.000  -0.047  
                                                                                                 1.000  

 Initial data for fit
 Model File       : C4F8_models\CFxOy_SiO2_Si.mdl
 Fitting Choice   : Default
 Fitting Routine  : Simple Fit
 Experimental file: 2012.08.09\II_5nm_acq_routine_70deg\CFxOy_558nm.Run01.09h 36mn 13s.spe

 Spectrum
 Range        : 400.0000 - 800.0000 nm
 Increment    : 5.0000 nm
 Points Number: 81

 Post Calculated Values
 n2[632.8nm] = 1.381
 k2[632.8nm] = 0.001

________________________________