Õâ minimization on Is,Ic
 Is = Sin(2¶)ÿSin(£), Ic = Sin(2¶)ÿCos(£)  
 Õâ = 0.820642
 Iterations Number = 37

 Parameters
 1) L2 Thickness [nm]                     = 543.826     ü 2.128
 2) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äì  =   1.7837010 ü 0.0308273
 3) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äs  =   1.8879700 ü 0.0098883
 4) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×t  =   6.4761950 ü 0.5339354
 5) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×p  =  -0.6941956 ü 0.0548657
 6) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢ð  =  -0.3533241 ü 0.1163399
 7) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢d  =  -4.5015510 ü 0.2177706
 8) Carbon Classical 2012-04-18 1919  fñ  =  -5.2428620 ü 0.4157771
 9) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðñ =   1.1337380 ü 0.0814431
 10)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âñ  = -16.4852100 ü 1.3965760
 11)Carbon Classical 2012-04-18 1919  fò  =  -4.6491740 ü 0.5071728
 12)Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðò =   1.0529080 ü 0.0673630
 13)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âò  =  16.6189400 ü 1.6545590

 Correlation matrix
 =1=     =2=     =3=     =4=     =5=     =6=     =7=     =8=     =9=     =10=    =11=    =12=    =13=   
 1.000  -0.311  -0.891   0.011   0.244   0.199  -0.097   0.022  -0.089   0.052  -0.045  -0.059   0.035  
         1.000   0.400  -0.819   0.235  -0.121   0.431   0.222   0.657  -0.339  -0.256   0.554   0.260  
                 1.000  -0.088  -0.476  -0.486   0.278   0.132   0.177  -0.180   0.014  -0.068   0.121  
                         1.000  -0.407  -0.145  -0.264  -0.440  -0.554   0.437   0.140  -0.209  -0.140  
                                 1.000   0.552   0.107   0.022   0.303  -0.278  -0.072   0.433  -0.086  
                                         1.000  -0.409  -0.103  -0.181   0.197  -0.233   0.124   0.104  
                                                 1.000  -0.215   0.017   0.002  -0.258   0.252   0.404  
                                                         1.000   0.607  -0.582   0.316  -0.351  -0.281  
                                                                 1.000  -0.766   0.001   0.328  -0.148  
                                                                         1.000  -0.243   0.128   0.297  
                                                                                 1.000  -0.286  -0.845  
                                                                                         1.000   0.260  
                                                                                                 1.000  

 Initial data for fit
 Model File       : C4F8_models\CFxOy_SiO2_Si.mdl
 Fitting Choice   : Default
 Fitting Routine  : Simple Fit
 Experimental file: 2012.07.24\II_5nm_acq_routine_70deg\CFxOy_558nm_UV_365nm_21h.Run01.11h 18mn 01s.spe

 Spectrum
 Range        : 400.0000 - 800.0000 nm
 Increment    : 5.0000 nm
 Points Number: 81

 Post Calculated Values
 n2[632.8nm] = 1.381
 k2[632.8nm] = 0.001

________________________________