Õâ minimization on Is,Ic
 Is = Sin(2¶)ÿSin(£), Ic = Sin(2¶)ÿCos(£)  
 Õâ = 0.832594
 Iterations Number = 36

 Parameters
 1) L2 Thickness [nm]                     =  544.802     ü   2.076
 2) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äì  =    0.5660527 ü   0.0654520
 3) Carbon Classical 2012-04-18 1919  Äs  =    1.8635960 ü   0.0074688
 4) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×t  =   17.9934400 ü   0.8370973
 5) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×p  =  -29.6043600 ü   4.2312040
 6) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢ð  =   -0.7738995 ü   0.1948006
 7) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ¢d  = 2555.0000000 ü 693.9203000
 8) Carbon Classical 2012-04-18 1919  fñ  =   -1.8047000 ü   0.1588438
 9) Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðñ =    1.1798450 ü   0.0420432
 10)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âñ  =    7.5483130 ü   0.4586309
 11)Carbon Classical 2012-04-18 1919  fò  =   -0.1884599 ü   0.1509786
 12)Carbon Classical 2012-04-18 1919  ×ðò =    0.4288182 ü   0.0795573
 13)Carbon Classical 2012-04-18 1919  Âò  =   11.2536200 ü   3.0447430

 Correlation matrix
 =1=     =2=     =3=     =4=     =5=     =6=     =7=     =8=     =9=     =10=    =11=    =12=    =13=   
 1.000   0.011  -0.951   0.078  -0.062  -0.027   0.065   0.023   0.068   0.127   0.117  -0.002  -0.009  
         1.000  -0.008  -0.559  -0.036   0.015   0.077   0.239   0.011  -0.124  -0.273   0.024   0.141  
                 1.000  -0.047   0.071   0.185  -0.053   0.023   0.100   0.101  -0.085   0.043  -0.021  
                         1.000  -0.174  -0.584  -0.063  -0.284   0.629   0.042   0.209   0.094  -0.020  
                                 1.000   0.206  -0.954   0.221  -0.142  -0.067  -0.017   0.154   0.020  
                                         1.000   0.019  -0.001  -0.331   0.629   0.049   0.002  -0.135  
                                                 1.000  -0.076  -0.020   0.091   0.015  -0.158  -0.046  
                                                         1.000   0.166  -0.490  -0.215   0.191   0.117  
                                                                 1.000   0.202  -0.021   0.151   0.076  
                                                                         1.000   0.171  -0.014  -0.164  
                                                                                 1.000  -0.113  -0.513  
                                                                                         1.000   0.001  
                                                                                                 1.000  

 Initial data for fit
 Model File       : C4F8_models\CFxOy_SiO2_Si.mdl
 Fitting Choice   : Default
 Fitting Routine  : Simple Fit
 Experimental file: 2012.07.23\II_5nm_acq_routine_70deg\CFxOy_558nm.UV_protection_OFF.17h 47mn 04s.spe

 Spectrum
 Range        : 400.0000 - 800.0000 nm
 Increment    : 5.0000 nm
 Points Number: 81

 Post Calculated Values
 n2[632.8nm] = 1.381
 k2[632.8nm] = 0.001

________________________________