Voltage (V)	Current (mA)	
6.00E-07	5.60E-08	
0.020198	8.37E-05	
0.040404	0.00016	
0.060616	0.000237	
0.080816	0.000335	
0.101019	0.000488	
0.121212	0.000681	
0.14144	0.000991	
0.161618	0.001177	
0.181821	0.001662	
0.202022	0.002352	
0.222226	0.003182	
0.242427	0.004382	
0.262648	0.006069	
0.282838	0.008051	
0.30303	0.010297	
0.323225	0.014307	
0.343476	0.019206	
0.363666	0.025518	
0.383878	0.034279	
0.404108	0.045755	
0.4243	0.059989	
0.444534	0.079504	
0.464652	0.103946	
0.484851	0.139913	
0.505053	0.189555	
0.525249	0.256979	
0.545452	0.35622	
0.565663	0.50602	
0.585867	0.742397	
0.606063	1.12354	
0.626262	1.81614	
0.646468	3.07877	
0.666669	5.44253	
0.686694	9.80282	
0.707071	17.576	
0.727269	30.1378	
0.74747	47.2162	
0.767679	67.2337	
0.787878	88.7256	
0.808079	118.57	
0.82828	140.734	
0.84848	162.002	
0.868676	182.165	
0.887088	199.808	
0.887367	199.999	
0.887399	200	
0.887619	199.999	
0.887661	199.998	
0.887746	200.002	
0.887864	199.998	
0.887903	199.997	
0.888038	200	
0.888193	199.996	
0.88816	200.003	
0.888226	200.001	
0.888271	199.997	
0.888307	199.997	
0.888597	199.998	
0.888715	200.001	
0.888779	199.996	
0.88892	199.999	
0.888939	199.999	
0.889102	200	
0.889232	199.994	
0.889373	199.995	
0.889531	200	
0.889578	199.999	
0.889558	199.998	
0.889597	199.997	
0.889563	199.999	
0.889662	200.001	
0.889743	200.002	
0.889851	200.002	
0.889837	199.998	
0.88992	199.997	
0.890038	200.001	
0.890219	199.996	
0.890325	199.998	
0.890352	199.998	
0.890417	199.998	
0.890498	199.999	
0.890583	200.004	
0.890727	199.994	
0.890947	199.998	
0.891075	199.999	
0.891198	199.997	
0.891345	200	
0.891471	199.999	
0.891538	200.002	
0.891615	200.002	
0.891577	199.995	
0.891864	199.999	
0.892044	199.998	
0.892077	199.997	
0.892134	199.999	
0.892278	199.997	
0.892364	199.999	
0.892384	199.998	
0.892468	199.994